가치 있는 소비자 운동으로 같이 가는 행복한 소비사회!

		(사)소비자공익네트워크 Consumer Network for Public Interest
사단법인 소비자공익네트워크 / 04072 서울시 마포구 독막로6길 11 우대빌딩 4,5층 회장 김연화 / 대표전화 : 02-325-3300 / 팩스 : 02-325-3389 / 홈페이지 www.sobo112.or.kr 공정거래위원회 비영리민간단체 제13호
연락처	02-325-3300, sobijanet@naver.com
배포일	2019년 6월 24일(월) (총15쪽) 이 자료는 2019년 6월 25일(화) 조간(인터넷·방송은 전일 오후 12시)부터 사용하시기 바랍니다.
보도자료(2019-6-3호) 아동용 아쿠아슈즈 품질 비교정보

「아동용 아쿠아슈즈」, 미끄러지는 정도 등 제품 간 성능 차이 있어,

- 일부 제품, 프탈레이트계 가소제 초과 검출 -

해외 여행의 확산, 여가 시간의 증가, 워터 스포츠(Water Sports) 종목의 다양화 등으로 시즌과 상관없이 물놀이를 즐기는 인구가 해마다 늘고 있으며, 국내 워터스포츠 시장도 활성화 되고 있다. 그 중에서도 아쿠아슈즈는 물 속에서 발을 보호하고, 패션의 일부로도 활용할 수 있다는 장점 때문에 인기를 얻고 있다.

(사)소비자공익네트워크에서는 아쿠아슈즈에 대한 정보를 소비자에게 제공하기 위하여 총 9개 브랜드 9개 제품을 대상으로 품질을 비교분석하여 소비자의 합리적인 구매를 도울 수 있는 정보를 제공하고자 한다.

아쿠아슈즈에 관한 품질 비교정보는 소비자공익네트워크 홈페이지(www.sobo112.or.kr) 및  ʻ행복드림(www.consumer.go.kr)ʼ 내 ʻ비교공감ʼ란을 통해 소비자에게 제공될 예정이다.

■ (완제품 품질평가) 바닥 상태에 따라 미끄러지는 정도 등 완제품 품질 평가 결과, 제품 간 성능차이 있어

◦ 바닥표면이 마른 상태인 '건식' 상태에서는 ‘나이키(943758 402)’ 제품이, 젖은 상태인 ‘습식’ 상태에서는 ‘배럴(18_BPA_02), 밸롭(MIFSA002 SB210), 레노마(RO-RS18001)’ 제품이 덜 미끄러지는 것으로 나타나 상대적으로 품질이 우수하였음

◦ 또한 습식 상태에서 각을 주었을 때 미끄러지기 시작하는 각도를 측정한 결과 ‘레노마(RO-RS18001)’ 제품이 보다 높은 각도에서 미끄러지기 시작하는 것으로 나타나 상대적으로 품질이 우수하였음

[ 미끄럼 저항성 시험결과 ]
미끄럼 저항성 평가	바닥면이 마른(건) 조건	바닥면이 젖은(습) 조건	미끄럼 각도(습)
매우 우수 (★★★)	나이키(943758 402)	배럴(18_BPA_02) 밸롭(MIFSA002 SB210) 레노마(RO-RS18001)	레노마(RO-RS18001)
우수 (★★)	디스커버리 익스페디션(DKSH818 31-1) 아디다스(CM7645) 아레나(AUAAJ63) 노스페이스(NS96J10B) 밸롭(MIFSA002 SB210) 헤드(KF5AM18892) 레노마(RO-RS18001)	아디다스(CM7645) 아레나(AUAAJ63) 노스페이스(NS96J10B) 나이키(943758 402) 헤드(KF5AM18892)	배럴(18_BPA_02) 디스커버리 익스페디션(DKSH818 31-1) 아디다스(CM7645) 아레나(AUAAJ63) 노스페이스(NS96J10B) 밸롭(MIFSA002 SB210) 나이키(943758 402) 헤드(KF5AM18892)
양호 (★)	배럴(18_BPA_02)	디스커버리 익스페디션(DKSH818 31-1)

◦ 제품 무게 측정결과 평균 117.7g이었으며, 최소 79.2g ~ 최대 152.6g으로 약 2배까지 차이가 있는 것으로 나타남

* 210mm 한 짝 기준

[ 제품 무게 측정 결과 ]
구분	가벼움 ← 중간 → 무거움
브랜드 (무게/한짝)	(단위 : g)

■ (안전성) 조사대상 9개 제품 중 밸롭(MIFSA002 SB210) 제품에서 프탈레이트계 가소제 총 함유량이 기준을 초과*한 것으로 나타났으며, 나머지 8개 제품은 적합함

◦ 밸롭(MIFSA002 SB210) 제품은 겉면에 부착된 영문글자에서 디부틸프탈레이트(Dibutyl phthalate, DBP)* 총 함유량이 0.64%로 나타나 기준치**인 0.1%를 초과한 것으로 나타남

* 장기간 노출 시 생식계 독성, 호르몬 기능 간섭 우려 등으로 사용을 규제

(출처 : 국립환경과학원 화학물질정보시스템 등)

** 「공급자적합성확인대상 어린이제품 안전기준」 부속서 15(아동용 섬유제품)

⇒ 해당 사업자에게 제품의 판매중지 등 업체의 자율적 시정을 권고하였고, 사업자는 이를 수용해 자발적 리콜을 진행하기로 하였음

■ (품질시험결과) 내세탁성* 및 견뢰도** 시험 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 만족함

* 세탁에 의한 변색, 수축 정도   ** 햇빛에 의해 색상이 변하지 않는 정도

■ (품질표시사항) 조사대상 9개 제품 중 7개 제품의 품질표시가 관련 규정*에 부적합한 것으로 나타남

* ｢안전기준준수대상생활용품의 안전기준｣ 상 부속서 1(가정용 섬유제품)

◦ 9개 제품 중 4개 제품*이 품질표시사항에 기재된 혼용률과 실제 시험결과가 다른 것으로 나타남

* 디스커버리(DKSH818 31-1), 노스페이스(NS96J10B), 밸롭(MIFSA002 SB210), 헤드(KF5AM18892)

[ 혼용률 표기 오류 사례 ]

브랜드	디스커버리	노스페이스	밸롭	헤드
품번	(DKSH818 31-1)	(NS96J10B)	(MIFSA002 SB210)	(KF5AM18892)
표기 혼용률	폴리에스터100	폴리에스터100	폴리에스터100	폴리에스터100
실제 혼용률	폴리에스터89.4 폴리우레탄10.6	폴리에스터89.1 폴리우레탄10.9	폴리에스터90.7 폴리우레탄9.3	폴리에스터90.0 폴리우레탄10.0

⇒ 자발적 리콜 대상인 밸롭을 제외한 디스커버리, 노스페이스, 헤드 등 3개 브랜드의 사업자는 혼용률 표기 오류 부분에 대해 표시를 개선할 예정임을 회신

◦ 또한 3개 제품*은 섬유의 조성 표기가 규정에 맞지 않았고(통일문자 미사용), 1개 제품**은 제조자명을 표기하지 않은 것으로 나타남

* 배럴(18_BPA_02), 레노마(RO-RS18001), 아레나(AUAAJ63)

** 디스커버리(DKSH818 31-1)

[ 섬유의 조성 표기 오류 사례 ]

브랜드	배럴	레노마	아레나
품번	(18_BPA_02)	(RO-RS18001)	(AUAAJ63)
실제표기 →옳은표기	DR 니트 LT4-WAY SPANTEXTILE → 폴리에스터	DR 니트 LT SPANTEXTILE → 폴리에스터	폴리에스터87.5 폴리우레탄12.5 → 폴리에스터88 폴리우레탄12

※ 섬유의 명칭을 나타내는 문자에는 통일문자를 사용해야 하며, 혼용률은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수로 표기하여야 함

< 붙임 1 > 아동용 아쿠아슈즈 주요 시험·평가 결과

< 붙임 2 > 아쿠아슈즈 구매 및 사용 시 주의사항

< 붙임 3 > 제품 사진

< 붙임 4 > 아쿠아슈즈 종합 결과표

< 붙임 1 >

아동용 아쿠아슈즈 주요 시험·평가 결과

아쿠아슈즈는 물을 뜻하는 ‘아쿠아(Aqua)’와 ‘신발(Shoes)’의 합성어로 물속에서도 편하게 신고 다닐 수 있는 신발을 의미한다.

1		시험대상 제품

◦ 소비자 설문조사를 통해 소비자 선호도가 높은 아쿠아슈즈 9개 브랜드 9개 제품을 선정하였다.

* 최근 1년 이내에 아쿠아슈즈를 구입한 소비자 400명을 대상으로 실시한 설문조사(2018년 7월) 결과를 바탕으로 브랜드를 선정함

◦ (선정기준) 온라인 쇼핑몰에서 판매 중인 아동용 아쿠아슈즈 중 2018년에 출시된 제품을 기준으로 끈이나 벨크로가 없는 운동화형 제품으로 구입하였다.

* 온라인 쇼핑몰은 백화점과 연계된 몰 또는 브랜드 공식대리점에서 구입

* 사이즈는 210mm 기준

[ 시험대상 제품 ]

번호	브랜드	품번	판매원	제조국	평균가격* (원/켤레)
1	배럴	18_BPA_02	㈜배럴	중국	35,000
2	디스커버리 익스페디션	DKSH818 31-1	㈜에프앤에프	베트남	47,530
3	아디다스	CM7645	아디다스코리아(유)	베트남	30,549
4	아레나	AUAAJ63	㈜동인스포츠	중국	38,880
5	노스페이스	NS96J10B	㈜영원아웃도어	베트남	47,200
6	밸롭	MIFSA002 SB210	㈜지티에스글로벌	중국	25,000
7	나이키	943758 402	(유)나이키코리아	중국	33,870
8	헤드	KF5AM18892	코오롱인더스트리(주)	베트남	20,435
9	레노마	RO-RS18001	㈜WINFCC	중국	38,480

* 시료 구입가격 기준(할인 후 가격)

2		시험 항목 및 내용

(사)소비자공익네트워크는 국가공인시험기관에 분석시험을 의뢰하였으며, 시험·평가항목 및 방법은 ｢한국소비자원 섬유제품 품질권장 기준(2016)｣, ｢한국신발피혁연구원 신발 표준 시험법｣, ｢안전기준준수대상생활용품의 안전기준｣ 상 부속서 1(가정용 섬유제품), ｢공급자적합성확인대상 어린이제품 안전기준｣ 상 부속서 15(아동용 섬유제품) 등을 토대로 학계, 시험기관 관계자 등의 전문가로 구성된 전문가위원회의 검토를 거쳐 결정하였다.

[ 시험·평가항목 및 내용 ]

시험평가 항목			시험 내용 및 방법
무게			신발 한 짝의 무게를 측정함
혼용률(%)			제품에 표시된 내용과 실제 사용된 소재가 일치해야 함
제품별 표시사항			[가정용 섬유제품 부속서 1] 6. 표시사항 및 표시 방법에 따라 표기되어 있는지 확인
품질시험	물견뢰도(급)		염색된 섬유제품의 물에 대한 저항성을 측정하는 시험
	일광견뢰도(급)		염색물이 햇빛의 자외선에 의해 색소가 파괴되어 색상이 퇴색되는 정도를 측정
	해수견뢰도(급)		염분에 대한 색의 저항성을 시험
	염소처리수 견뢰도(급)		수영장 풀의 소독 등에 사용되는 농도의 유효염소를 함유한 용액에 대해 염색물이 얼마나 견뢰한지를 알아보기 위한 시험
	내세탁성(3회 손세탁)		손세탁 3회 후 형태 및 색상 변화 여부 확인
안전성	섬유	pH	4.0 ~ 7.5
		폼알데하이드(mg/kg)	75 이하
		아릴아민(mg/kg)	각각 30 이하
		알러지성염료(mg/kg)	각각 50 이하
		노닐페놀 총함량(mg/kg)	100 이하
		유기주석(TBT)(mg/kg)	1.0 이하
		프탈레이트계 가소제 총 함유량(%)	0.1 이하
		납(mg/kg)	90 이하
		카드뮴(mg/kg)	75 이하
완제품	미끄럼저항성		신발이 바닥에 미끄러지지 않는 정도를 평가

· 품질시험 평가기준 : 한국소비자원 섬유제품 권장품질기준(2016)

· 완제품 품질 평가기준 : 한국신발피혁연구원 신발 표준 시험법

· 품질표시사항 및 안전성 평가기준 : ｢안전기준준수대상생활용품의 안전기준｣ 상 부속서 1(가정용 섬유제품), ｢공급자적합성확인대상 어린이제품 안전기준｣ 상 부속서 15(아동용 섬유제품)

3		시험·평가 결과

(1) 완제품 품질평가 및 중량

□ 아쿠아슈즈가 바닥 상태에 따라 미끄러지는 정도를 평가하기 위하여 미끄럼 저항 시험을 진행한 결과, 바닥표면이 마른 상태인 ‘건식’ 상태에서는 1개 제품이, 표면에 물기가 있는 ‘습식’ 상태에서는 3개 제품이 상대적으로 매우 우수한 것으로 나타났다.

◦ 건식 상태에서는 나이키(943758 402) 제품이 상대적으로 가장 덜 미끄러웠으며, 습식 상태에서는 배럴(18_BPA_02), 밸롭(MIFSA002 SB210), 레노마(RO-RS18001) 제품이 상대적으로 덜 미끄러운 것으로 나타났다.

◦ 또한 습식 상태에서 각을 주었을 때 미끄러지기 시작하는 각도를 측정한 결과 레노마(RO-RS18001) 제품이 상대적으로 우수한 것으로 나타났다.

[ 미끄럼 저항성 시험결과 ]
미끄럼 저항성 평가	바닥면이 마른(건) 조건	바닥면이 젖은(습) 조건	미끄럼 각도(습)
매우 우수 (★★★)	나이키(943758 402)	배럴(18_BPA_02) 밸롭(MIFSA002 SB210) 레노마(RO-RS18001)	레노마(RO-RS18001)
우수 (★★)	디스커버리 익스페디션(DKSH818 31-1) 아디다스(CM7645) 아레나(AUAAJ63) 노스페이스(NS96J10B) 밸롭(MIFSA002 SB210) 헤드(KF5AM18892) 레노마(RO-RS18001)	아디다스(CM7645) 아레나(AUAAJ63) 노스페이스(NS96J10B) 나이키(943758 402) 헤드(KF5AM18892)	배럴(18_BPA_02) 디스커버리 익스페디션(DKSH818 31-1) 아디다스(CM7645) 아레나(AUAAJ63) 노스페이스(NS96J10B) 밸롭(MIFSA002 SB210) 나이키(943758 402) 헤드(KF5AM18892)
양호 (★)	배럴(18_BPA_02)	디스커버리 익스페디션(DKSH818 31-1)

□ 시험대상 9개 제품의 아쿠아슈즈(210mm, 1족) 중량은 최소 79.2g ~ 최대 152.6g으로 약 2배까지 차이가 있는 것으로 나타났다.

◦ 아쿠아슈즈는 활동하기 편한 가벼운 제품을 선호하는 추세이기 때문에 제품 무게를 측정하였으며, 그 결과 전체 평균은 117.7g이었으며, ‘아디다스(CM7645)’ 제품이 79.2g으로 가장 가벼웠고, ‘레노마(RO-RS18001)’ 제품이 152.6g으로 상대적으로 가장 무거웠다.

[ 중량 시험결과 ]
구분	가벼움 ← 중간 → 무거움
브랜드 (무게/한짝)	(단위 : g)

(2) 안전성 평가

□ 조사대상 9개 제품 중 1개 제품에서 프탈레이트계 가소제 초과 검출돼

◦ ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣상 ｢공급자적합성확인대상 어린이제품 안전기준｣ 부속서 15(아동용 섬유제품)의 아동용섬유제품 규정에 따라 유해물질 함유 여부를 확인하였다.

◦ 그 결과 밸롭(MIFSA002 SB210) 제품에서 프탈레이트계 가소제 총 함유량이 기준을 초과한 것으로 나타났다.

- 밸롭(MIFSA002 SB210) 제품은 겉면에 부착된 영문글자에서 디부틸 프탈레이트(Dibutyl phthalate, DBP)* 총 함유량이 0.64%로 나타나 기준치**인 0.1%를 초과한 것으로 나타났다.

* 장기간 노출 시 생식계 독성, 호르몬 기능 간섭 우려 등으로 사용을 규제

(출처 : 국립환경과학원 화학물질정보시스템 등)

** 「공급자적합성확인대상 어린이제품 안전기준」 부속서 15(아동용 섬유제품)

⇒ 해당 사업자에게 제품의 판매중지 등 업체의 자율적 시정을 권고하였고, 사업자는 이를 수용해 자발적 리콜을 진행하기로 하였음

◦ 이 밖에 pH, 폼알데하이드, 아릴아민, 알러지성염료 등의 유해성을 확인한 결과, 시험대상 8개 제품 모두 안전기준에 적합했다.

(3) 품질시험 결과

□ 내세탁성 및 견뢰도 시험 결과, 전 제품 섬유제품 권장품질기준을 만족

◦ 세탁에 의한 변색, 수축 등을 확인하는 내세탁성 시험결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 만족하는 것으로 나타났다.

◦ 햇빛에 의해 색상이 변하지 않는 정도인 ‘일광견뢰도’ 등 색상변화를 시험한 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 만족하였다.

(4) 품질표시사항 적합성 여부

□ 조사대상 9개 제품 중 7개 제품이 품질표시 부적합해...

◦ 아쿠아슈즈는 ‘전기용품 및 생활용품 안전관리법’에 따른 KC 품질표시가 요구되는 품목으로, 각 항목이 해당 규정에 맞게 표시되었는지 점검하였다.

◦ 9개 제품 중 4개 제품이 품질표시사항에 기재된 혼용률과 실제 시험결과가 다른 것으로 나타났다.

* 디스커버리(DKSH818 31-1), 노스페이스(NS96J10B), 밸롭(MIFSA002 SB210), 헤드(KF5AM18892)

[ 혼용률 표기 오류 사례 ]

브랜드	디스커버리	노스페이스	밸롭	헤드
품번	(DKSH818 31-1)	(NS96J10B)	(MIFSA002 SB210)	(KF5AM18892)
표기 혼용률	폴리에스터100	폴리에스터100	폴리에스터100	폴리에스터100
실제 혼용률	폴리에스터89.4 폴리우레탄10.6	폴리에스터89.1 폴리우레탄10.9	폴리에스터90.7 폴리우레탄9.3	폴리에스터90.0 폴리우레탄10.0

⇒ 자발적 리콜 대상인 밸롭을 제외한 디스커버리, 노스페이스, 헤드 등 3개 브랜드의 사업자는 혼용률 표기 오류 부분에 대해 표시를 개선할 예정임을 회신

◦ 또한 3개 제품*은 섬유의 조성 표기가 규정에 맞지 않았고(통일문자 미사용), 1개 제품**은 제조자명을 표기하지 않은 것으로 나타났다.

* 배럴(18_BPA_02), 레노마(RO-RS18001), 아레나(AUAAJ63)

** 디스커버리(DKSH818 31-1)

[ 섬유의 조성 표기 오류 사례 ]

브랜드	배럴	레노마	아레나
품번	(18_BPA_02)	(RO-RS18001)	(AUAAJ63)
실제표기 →옳은표기	DR 니트 LT4-WAY SPANTEXTILE → 폴리에스터	DR 니트 LT SPANTEXTILE → 폴리에스터	폴리에스터87.5 폴리우레탄12.5 → 폴리에스터88 폴리우레탄12

※ 섬유의 명칭을 나타내는 문자에는 통일문자를 사용해야 하며, 혼용률은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수로 표기하여야 함

< 붙임 2 >

- 아쿠아슈즈 구매 및 사용 시 주의사항 -

□ 사용 환경에 맞는 아쿠아슈즈 종류를 선택한다.

◦ 아쿠아슈즈는 사용 환경에 따라 일상생활에서도 신을 수 있는 운동화형, 양말을 신은 듯 편안한 스킨형, 발바닥에 패치처럼 붙이는 풋패드형, 계곡·강이나 트래킹 시 신을 수 있는 트래킹화 형 등으로 구분할 수 있다.

◦ 따라서 디자인만 보고 구입하지 말고 자신이 사용하고자 하는 환경에 적합한 제품을 파악하여 구입토록 한다.

□ 물 속에서 신는 특수성을 고려하여 밑창이 미끄러지지 않고 튼튼한 제품으로 선택한다.

◦ 계곡이나 바위 등 물이 있는 곳에서는 일반 바닥보다 훨씬 미끄럽고 울퉁불퉁하기 때문에 잘 미끄러지지 않고 발을 보호할 수 있도록 밑창이 튼튼한 제품을 선택해야 한다.

□ 아쿠아슈즈 세탁 및 관리법

◦ 아쿠아슈즈는 다른 신발에 비해 빨리 마르지만 물에서 신는 신발인 만큼 관리를 잘 못하면 냄새가 나거나 세균이 번식할 수 있다. 또한 바다의 염분이나 수영장의 염소성분이 묻어있으므로 이를 깨끗이 씻어내야 오래 사용할 수 있다.

◦ 깨끗한 물로 세척한 뒤 어느 정도 물기를 닦아내고 햇볕이 아닌 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에 말리는 것이 제품 변형을 막을 수 있다.

◦ 모래나 흙이 신발창 틈새나 물빠짐 구멍, 메쉬 조직 사이에 끼어있을 경우 부드러운 칫솔모를 사용하여 제거한다.

< 붙임 3 > 제품 사진

번호	브랜드	품번	제품사진
1	배럴	18_BPA_02
2	디스커버리 익스페디션	DKSH818 31-1
3	아디다스	CM7645
4	아레나	AUAAJ63
5	노스페이스	NS96J10B
6	밸롭	MIFSA002 SB210
7	나이키	943758 402
8	헤드	KF5AM18892
9	레노마	RO-RS18001

< 붙임 4 > 아쿠아슈즈 종합 결과표(요약)

NO	브랜드명 (품번)	제품사진	미끄럼저항성			무게 (g/짝)	안전성	표시 사항
			건식 (μ)	습식 (μ)	미끄럼 각도 (°)
1	배럴 (18_BPA_02)		★	★★★	★★	141.8		통일문자 미사용
2	디스커버리 익스페디션 (DKSH818 31-1)		★★	★	★★	110.4		혼용률 표기 오류 제조자명 누락
3	아디다스 (CM7645)		★★	★★	★★	79.2
4	아레나 (AUAAJ63)		★★	★★	★★	108.7		통일문자 미사용
5	노스페이스 (NS96J10B)		★★	★★	★★	103.2		혼용률 표기 오류
6	밸롭 (MIFSA002 SB210)		★★	★★★	★★	152.4	프탈레이트계 가소제 초과 검출	혼용률 표기 오류
7	나이키 (943758 402)		★★★	★★	★★	99.8
8	헤드 (KF5AM18892)		★★	★★	★★	110.9		혼용률 표기 오류
9	레노마 (RO-RS18001)		★★	★★★	★★★	152.6		통일문자 미사용

아쿠아슈즈 종합 결과표 세부내역<1/2>

NO	브랜드명 (품번)	무게 (g/짝)	표시사항									품질시험					완제품
			혼용률1)		제조자명 또는 수입자명	제조국명	제조연월 등	치수 (권장)	취급상 주의사항	표시자 주소 및 전화번호	KC마크	내세탁성 (3회 손세탁)	물 견뢰도 (급)	일광 견뢰도 (급)	해수 견뢰도 (급)	염소 처리수 견뢰도 (급)	미끄럼저항성2)
																	건식3) (μ)	습식3) (μ)	미끄럼 각도4) (°)
			표시	실제
1	배럴 (18_BPA_02)	141.8	DR 니트 LT4-WAY SPANTEXTILE	(겉감) 폴리에스터89.7 폴리우레탄10.3	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	4-5	4 이상	4-5	4-5	★	★★★	★★
2	디스커버리 익스페디션 (DKSH818 31-1)	110.4	폴리에스터100	(겉감) 폴리에스터89.4 폴리우레탄10.6	제조자명 누락	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	4-5	4 이상	4-5	4-5	★★	★	★★
3	아디다스 (CM7645)	79.2	폴리에스터100	(겉감) 폴리에스터100	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	4-5	4 이상	4-5	4-5	★★	★★	★★
4	아레나 (AUAAJ63)	108.7	폴리에스터87.5 폴리우레탄12.5	(겉감-표면) 폴리에스터88.9 폴리우레탄11.1 (겉감-이면) 폴리에스터89.1 폴리우레탄10.9	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	4-5	3-4	4-5	4-5	★★	★★	★★
5	노스페이스 (NS96J10B)	103.2	폴리에스터100	(겉감) 폴리에스터89.1 폴리우레탄10.9	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	4-5	3-4	4-5	4-5	★★	★★	★★
6	밸롭 (MIFSA002 SB210)	152.4	폴리에스터100	(겉감) 폴리에스터90.7 폴리우레탄9.3	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	4-5	4 이상	4-5	4-5	★★	★★★	★★
7	나이키 (943758 402)	99.8	폴리에스터95 폴리우레탄5	(겉감) 폴리에스터95.0 폴리우레탄5.0	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	4-5	4 이상	4-5	4-5	★★★	★★	★★
8	헤드 (KF5AM18892)	110.9	폴리에스터100	(겉감) 폴리에스터90.0 폴리우레탄10.0	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	4-5	4	4-5	4-5	★★	★★	★★
9	레노마 (RO-RS18001)	152.6	DR 니트 LT SPANTEXTILE	(겉감) 폴리에스터92.6 폴리우레탄7.4	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	4-5	4 이상	4-5	4-5	★★	★★★	★★★
비고		주1) 기준: 안전기준 부속서 1 주2) 미끄럼 저항 시험은 표준편차를 활용하여 3단계로 평가(★ 양호, ★★ 우수, ★★★ 매우 우수) 주3) 시험방법 : KS M ISO13287:2016(강철면, 수평으로 시험)										주4) 시험방법 : 미끄럼 저항성 시험기 · 시험면 : 강철면 · 습식 · 하중 : 20kg

아쿠아슈즈 종합 결과표 세부내역<2/2>

NO	브랜드명 (품번)	섬유 KC유해물질(mg/kg)1)
		pH	폼알데하이드 (mg/kg)	아릴아민 (mg/kg)	알러지성염료 (mg/kg)	노닐페놀 총함량 (mg/kg)	유기주석(TBT) (mg/kg)	프탈레이트계 가소제 총 함유량(%)	납 (mg/kg)	카드뮴 (mg/kg)
		4.0 ~ 7.5	75 이하	각각 30 이하	각각 50 이하	총 100 이하	1.0 이하	총 0.1 이하	90 이하	75 이하
1	배럴 (18_BPA_02)	1)겉감:5.2 2)깔창:6.9	1)겉감:검출안됨 2)깔창:검출안됨	1)겉감:5미만 2)깔창:5미만	1)겉감:20미만 2)깔창:20미만	1)겉감:NP3미만, NPEO 30 미만 2)깔창:NP3미만, NPEO 30 미만	1)겉감그림프린트 : 0.5 미만 2)겉감스탬핑프린트 (BLUE) : 0.5 미만 3)깔창프린트:0.5미만 4)겉감투명코팅 : 0.5 미만	1)겉감투명코팅 : 0.01 미만	1)겉감그림프린트 : 10 미만 2)겉감스탬핑프린트 (BLUE) : 10 미만 3)깔창프린트:10미만 4)겉감투명코팅 : 10 미만	1)겉감그림프린트 : 10 미만 2)겉감스탬핑프린트 (BLUE) : 10 미만 3)깔창프린트:10미만 4)겉감투명코팅 : 10 미만
2	디스커버리 익스페디션 (DKSH818 31-1)	1)겉감:6.5 2)깔창:6.9	1)겉감:검출안됨 2)깔창:검출안됨	1)겉감:5미만 2)깔창:5미만	1)겉감:20미만 2)깔창:20미만	1)겉감:NP3미만, NPEO 30 미만 2)깔창:NP3미만, NPEO 30 미만	1)깔창프린트:0.5미만 2)합성가죽프린트 : 0.5 미만 3)WHITE합성가죽코팅 : 0.5 미만	1)겉감영문로고 : 0.01 미만 2)WHITE합성가죽코팅 : 0.01 미만	1)겉감영문로고 : 10 미만 2)깔창프린트:10미만 3)합성가죽프린트 : 10 미만 4)WHITE합성가죽코팅 : 10 미만	1)겉감영문로고 : 10 미만 2)깔창프린트:10미만 3)합성가죽프린트 : 10 미만 4)WHITE합성가죽코팅 : 10 미만
3	아디다스 (CM7645)	1)겉감:5.7	1)겉감:검출안됨	1)겉감:5미만	1)겉감:20 미만	1)겉감:NP3미만, NPEO 30 미만	1)겉감프린트:0.5미만 2)깔창프린트:0.5미만	1)깔창 : 0.01 미만	1)깔창:10미만 2)겉감프린트 : 10 미만 3)깔창프린트 : 10 미만	1)깔창:10미만 2)겉감프린트 : 10 미만 3)깔창프린트 : 10 미만
4	아레나 (AUAAJ63)	1)겉감:6.9 2)깔창:6.5	1)겉감:검출안됨 2)깔창:검출안됨	1)겉감:5미만 2)깔창:5미만	1)겉감:20미만 2)깔창:20미만	1)겉감:NP3미만, NPEO 30 미만 2)깔창:NP3미만, NPEO 30 미만	1)깔창로고프린트 : 0.5 미만	1)겉감로고:0.01미만 2)영문로고:0.01미만	1)겉감로고:10미만 2)영문로고:10미만 3)깔창로고프린트 : 10 미만	1)겉감로고:10미만 2)영문로고:10미만 3)깔창로고프린트 : 10 미만
5	노스페이스 (NS96J10B)	1)겉감:6.8 2)깔창:6.6	1)겉감:검출안됨 2)깔창:검출안됨	1)겉감:5미만 2)깔창:5미만	1)겉감:20미만 2)깔창:20미만	1)겉감:NP3미만, NPEO 30 미만 2)깔창:NP3미만, NPEO 30 미만	1)겉감로고프린트 : 0.5 미만	ㅡ	1)겉감로고프린트 : 10 미만	1)겉감로고프린트 : 10 미만
6	밸롭 (MIFSA002 SB210)	1)겉감:6.3 2)깔창:7.0	1)겉감:검출안됨 2)깔창:검출안됨	1)겉감:5미만 2)깔창:5미만	1)겉감:20미만 2)깔창:20미만	1)겉감:NP3미만, NPEO 30 미만 2)깔창:NP3미만, NPEO 30 미만	1)겉감프린트:0.5미만 2)깔창프린트:0.5미만	1)영문글자: DBP 0.64	1)영문글자:10미만 2)겉감프린트:10미만 3)깔창프린트: 10 미만	1)영문글자:10미만 2)겉감프린트:10미만 3)깔창프린트: 10 미만
7	나이키 (943758 402)	1) 겉감 : 6.5	1) 겉감 : 검출안됨	1) 겉감:5미만	1) 겉감:20 미만	1)겉감:NP3미만, NPEO 30 미만	ㅡ	1)네이비장식:0.01미만 2)깔창:0.01미만	1)네이비장식:10미만 2)깔창:10미만 3)로고페인트:10미만	1)네이비장식:10미만 2)깔창:10미만 3)로고페인트:10미만
8	헤드 (KF5AM18892)	1)겉감:6.4 2)깔창:6.7	1)겉감:검출안됨 2)깔창:검출안됨	1)겉감:5미만 2)깔창:5미만	1)겉감:20미만 2)깔창:20미만	1)겉감:NP3미만, NPEO 76 2)깔창:NP3미만, NPEO 30 미만	1)겉감로고프린트 : 0.5 미만 2)깔창로고프린트 : 0.5 미만	ㅡ	1)겉감로고프린트 : 10 미만 2)깔창로고프린트 : 10 미만	1)겉감로고프린트 : 10 미만 2)깔창로고프린트 : 10 미만
9	레노마 (RO-RS18001)	1)겉감:6.3 2)깔창:6.5	1)겉감:검출안됨 2)깔창:검출안됨	1)겉감:5미만 2)깔창:5미만	1)겉감:20미만 2)깔창:20미만	1)겉감:NP3미만, NPEO 30 미만 2)깔창:NP3미만, PEO 30 미만	1)겉감프린트:0.5미만 2)깔창로고프린트 : 0.5 미만	ㅡ	1)겉감프린트:10미만 2)깔창로고프린트 : 10 미만	1)겉감프린트:10미만 2)깔창로고프린트 : 10 미만
비고		주1) 기준: 공급자적합성 안전기준 부속서 15