가치 있는 소비자 운동으로 같이 가는 행복한 소비사회!

		(사)소비자공익네트워크 Consumer Network for Public Interest
사단법인 소비자공익네트워크 / 04072 서울시 마포구 독막로6길 11 우대빌딩 4,5층 회장 김연화 / 대표전화 : 02-325-3300 / 팩스 : 02-325-3389 / 홈페이지 www.sobo112.or.kr 공정거래위원회 비영리민간단체 제13호
연락처	02-325-3300, sobijanet@naver.com
배포일	2020년 3월 18일(수) 조간 방송·인터넷 매체는 3월 17일(화) 낮 12시부터 사용
보도자료(2020-3-2호) 요가레깅스 품질 비교정보

「요가레깅스」, 흡수·건조속도 등 제품 간 성능 차이 있어,

- 일부 제품, 마찰시 이염 우려 있어 -

건강한 라이프스타일을 지향하는 트랜드로 변화하면서 요가, 필라테스 등 실내운동을 즐기는 여성 인구가 늘어나고 있다. 특히 기능성과 신축성이 좋고 움직임이 편한 요가레깅스가 운동복으로 인기를 얻고 있다.

(사)소비자공익네트워크에서는 요가레깅스에 대한 정보를 소비자에게 제공하기 위하여 총 9개 브랜드 9개 제품을 대상으로 품질을 비교분석하여 소비자의 합리적인 구매를 도울 수 있는 정보를 제공하고자 한다.

요가레깅스에 관한 품질 비교정보는 (사)소비자공익네트워크 홈페이지(www.sobo112.or.kr) 및  ʻ행복드림 열린소비자포털(www.consumer.go.kr)ʼ 내 ʻ비교공감ʼ란을 통해 소비자에게 제공될 예정이다.

■ (기능성 평가) 땀을 빠르게 흡수하는 정도인 흡수속도와 빠르게 건조되는 정도인 건조속도 등 기능성 평가 결과, 제품 간 성능 차이 있음

◦ 땀을 빠르게 흡수하는 정도인 흡수속도를 측정하기 위해 10회 세탁 후 시험을 진행한 결과, 2개 제품*이 상대적으로 우수한 것으로 나타났다.

* 리복(EB8098), 아디다스(BT HR 78 S3 S T)

◦ 물에 젖은 후 건조되는 시간을 측정하는 건조속도 시험 결과, 2개 제품*이 상대적으로 우수하였다.

* 데상트(S9322YKL72), 뮬라웨어(MLP_0914)

[ 기능성 시험결과 ]
구분	흡수속도	건조속도
상대적으로 우수 (★★★)	리복(EB8098) 아디다스(BT HR 78 S3 S T)	데상트(S9322YKL72) 뮬라웨어(MLP_0914)
양호 (★★)	나이키(BV5716-010) 뉴발란스(NBNS94W322-00) 뮬라웨어(MLP_0914) 젝시믹스(XP9108E)	나이키(BV5716-010) 뉴발란스(NBNS94W322-00) 리복(EB8098) 안다르(AIWL-10906) 젝시믹스(XP9108E) STL(LG001)
보통 (★)	데상트(S9322YKL72) 안다르(AIWL-10906) STL(LG001)	아디다스(BT HR 78 S3 S T)

■ (염색성) 조사대상 9개 제품 중 2개 제품이 마른 상태에서 다른 제품과 마찰에 의해 염료가 이염될 우려가 있음

◦ 마찰에 의해 색이 묻어나는 정도를 확인하기 위해 마찰견뢰도 시험을 진행한 결과, 2개 제품*이 마른 상태에서 섬유제품 권장품질기준**에 미흡한 것으로 나타났다.

* 젝시믹스(XP9108E), STL(LG001)

** 한국소비자원이 자체적으로 제정·운영하는 섬유제품 권장품질기준

※ STL은 2019년도 하반기부터 레깅스 원단을 업그레이드하여 제품의 전체적인 품질을 개선하였다고 회신함

■ (완제품 내세탁성) 내세탁성* 시험 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질 기준을 만족함

* 세탁에 의한 변색, 수축 정도

■ (내구성) 내구성을 확인하기 위한 시험(신장회복률* 및 표면변화**, 파열강도***, 마모강도****)을 진행한 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 충족한 것으로 나타남

* 늘어난 제품이 원래 형태로 회복되는 정도, 수영복 권장기준 참조

** 겉감 표면에 보풀(필링), 올 당겨짐(스낵성) 등이 생기지 않는지 평가

*** 천과 봉제 부위의 튼튼한 정도

**** 물리적 힘에도 천이 원래의 상태를 유지하는 정도(바지 권장기준 참조)

■ (안전성) 전 제품이 유해물질에 대한 안전기준*에 적합한 것으로 나타남

* 안전기준준수 부속서 1(가정용 섬유제품)

■ (품질표시사항) 조사대상 9개 제품 중 5개 제품*이 관련규정**에 부적합한 것으로 나타남

* 뉴발란스(NBNS94W322-00), 뮬라웨어(MLP_0914), 안다르(AIWL-10906), 젝시믹스(XP9108E), STL(LG001)

** 안전기준준수 부속서 1(가정용 섬유제품)

◦ 4개 제품은 표기내용이 규정에 맞지 않았고(통일문자 미사용, 취급상 주의사항 표기 부적합, KC마크 삭제, 법령 표시 부적합), 4개 제품은 필수 표기내용의 일부를 누락한 것으로 나타남

[ 품질표시사항 부적합 사유 ]
구분	브랜드	품번	부적합 사유
1	뉴발란스	NBNS94W322-00	- 혼용률 통일문자 미사용
2	뮬라웨어	MLP_0914	- 제조연월 미표기 - 표시자 주소 및 전화번호 미표기
3	안다르	AIWL-10906	- 혼용률 통일문자 미사용 - 제조자명 또는 수입자명 미표기 - 취급상 주의사항 표기 부적합
4	젝시믹스	XP9108E	- 혼용률 통일문자 미사용 - 제조자명 또는 수입자명 미표기 - 제조연월 미표기 - KC마크 삭제 필요
5	STL	LG001	- 제조연월 미표기 - 법령 표시 부적합

※ 5개 업체 모두 부적합 표시 부분에 대해 이미 개선했거나 개선할 예정임을 회신함

■ (치수 비교) 동일한 치수*라도 제품별로 차이가 있어 소비자 주의 필요

* 한국표준의류치수체계 상 여성복 치수(KS K 0051) 표준에 따라 치수를 표기하도록 되어있으나 법적인 강제사항은 아님

◦ 같은 치수로 표기한 제품끼리 부위별 치수*를 비교한 결과, M으로 표기한 6개 제품**은 허리길이가 최소 27㎝(STL)에서 최대 35.5㎝(리복, 아디다스)까지 8.5㎝ 차이가 났으며, 55반~66으로 표기한 제품***의 경우, 허리길이가 최소 24㎝(뮬라웨어)에서 최대 27㎝(젝시믹스)로 3㎝ 차이가 났다.

* 온라인 브랜드 공식판매 사이트에서 제공하는 치수 정보를 확인하였음

** 나이키(BV5716-010), 뉴발란스(NBNS94W322-00), 데상트(S9322YKL72), 리복(EB8098), 아디다스(BT HR 78 S3 S T), STL(LG001)

*** 뮬라웨어(MLP_0914), 안다르(AIWL-10906), 젝시믹스(XP9108E)

[ 치수 비교 결과 ]
구분	브랜드 (품번)	표기 사이즈	치수 정보*(cm)
			허리길이	엉덩이길이	밑위	밑아래
1	나이키 (BV5716-010)	70(M)	35.0	-	-	-
2	뉴발란스 (NBNS94W322-00)	75(M)	28.5	39.0	23	62
3	데상트 (S9322YKL72)	75(M)	32.5	37.5	22.5	65
4	리복 (EB8098)	95(M)	35.5	-	-	-
5	아디다스 (BT HR 78 S3 S T)	M	35.5	-	-	-
6	STL (LG001)	WM	27.0	34.0	28	-
7	뮬라웨어 (MLP_0914)	4 (55반~66)	24.0	33.5	11.5**	-
8	안다르 (AIWL-10906)	4 (55반~66)	25.3	32.5	22.5	-
9	젝시믹스 (XP9108E)	M (55반~66)	27.0	37.0	22.3	-

* 허리길이와 엉덩이길이가 허리둘레, 엉덩이둘레로 표기된 경우, 표기된 둘레 사이즈에서 1/2을 하여 길이를 측정

* 재는 방법, 위치에 따라 약 1~2cm의 오차가 발생 할 수 있음

** 허리밴드길이를 제외한 수치임

< 붙임 1 > 요가레깅스 주요 시험·평가 결과

< 붙임 2 > 요가레깅스 구매 및 사용 시 주의사항

< 붙임 3 > 요가레깅스 종합 결과표

< 붙임 1 >

요가레깅스 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

◦ 소비자 설문조사를 통해 소비자 선호도가 높은 요가레깅스 9개 브랜드를 선정하였다.

* 최근 2년 이내에 요가레깅스를 구입한 여성소비자 400명을 대상으로 실시한 설문조사(2019년 8월) 결과를 바탕으로 브랜드를 선정함

◦ (선정기준) 소비자 설문조사 결과를 바탕으로 전문가 자문회의를 거쳐 세부 형태는 긴바지 형태의 어두운 색의 요가레깅스를 선정하였다.

* 온라인 브랜드 공식판매점에서 구입

[ 시험대상 제품(가나다순) ]

번호	브랜드 (품번)	사이즈*	제조국	판매원	구입가격** (원/개)
1	나이키 (BV5716-010)	70(M)	쓰리랑카	(유)나이키코리아	59,000
2	뉴발란스 (NBNS94W322-00)	75(M)	베트남	(주)이랜드월드패션사업부	79,000
3	데상트 (S9322YKL72)	75(M)	한국	데상트코리아주식회사	89,000
4	리복 (EB8098)	95(M)	태국	아디다스코리아(유)	59,000
5	뮬라웨어 (MLP_0914)	4(55반~66)	한국	MULA CORPORATION	32,000
6	아디다스 (BT HR 78 S3 S T)	M	인도네시아	아디다스코리아(유)	63,200
7	안다르 (AIWL-10906)	4(55반~66)	베트남	주식회사 안다르	29,000
8	젝시믹스 (XP9108E)	M(55반~66)	한국	(주)브랜드엑스코퍼레이션	24,000
9	STL (LG001)	WM	인도네시아	(주)케이마켓 STL	24,300

* 제품에 표기된 사이즈 기준

** 시료 구입가격 기준(할인 후 가격)

2		시험 항목 및 내용

◦ (사)소비자공익네트워크는 국가공인시험기관에 분석시험을 의뢰하였으며, 시험·평가항목 선정 및 시험방법은 ｢한국소비자원 섬유제품 권장품질기준(2016)｣, ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣상 안전기준 부속서1(가정용 섬유제품) 등을 토대로 학계, 시험기관 관계자 등의 전문가로 구성된 전문가위원회의 검토를 거쳐 결정하였다.

[ 시험·평가항목 및 내용 ]

시험평가 항목		시험표준	시험기준	평가기준
안전성	pH	KS K ISO 3071	4.0~7.5	가정용 섬유제품 (안전기준준수 부속서1)
	폼알데하이드	KS K ISO 14184-1	75mg/kg 이하
	아릴아민	KS K 0147, KS K 0734	30mg/kg 이하
	유기주석화합물(TBT)	KS K 0737	1.0mg/kg 이하
내세탁성(10회 세탁)		KS K ISO 5077 준용	치수변화율±5% 견뢰도(변퇴색4급,자체이염4-5급이상) 외관변화이상없을것	한국소비자원 섬유제품 권장품질기준
염색성	세탁	KS K ISO 105-C10(A1)	변퇴색 4급 이상, 오염 3급 이상
	땀	KS K ISO 105-E04	변퇴색 4급 이상, 오염 3급 이상
	마찰	KS K 0650-1	건조 4급 이상, 습윤 3급 이상
	물	KS K ISO 105-E01	4급 이상
내구성	파열강도	KS K 0350	216N 이상
	필링	KS K ISO 12945-1	3-4급 이상
	스낵성 (ICI BOX)	KS K 0561 D-2	3급 이상
	마모강도	KS K ISO 12947-2	20,000회 이상
	신장회복률	KS K 0642(8.16.2 D법)	90% 이상(1분 처리, 3분 방치)
기능성	흡수속도	KS K 0642 B법	광고치 이상	상대비교
	건조속도	KS K 0642	광고치 이상
표시사항	혼용률	KS K 0210	±5 or ±4	가정용 섬유제품 (안전기준준수 부속서1)
	표시사항	일반시험법	표시사항 및 표시 방법에 따라 표기되어 있는지 확인

3		시험·평가 결과

가. 기능성

□ 요가레깅스는 땀흡수가 빨라야 옷이 땀에 젖어 늘어지지 않고, 동작에 방해를 주지 않는다. 더불어 흡수한 땀이 빠르게 건조되어야 운동 후에도 쾌적한 착용감을 유지할 수 있다.

◦ 땀을 빠르게 흡수하는 정도인 흡수속도를 측정하기 위해 10회 세탁 후 시험을 진행한 결과, 리복(EB8098), 아디다스(BT HR 78 S3 S T)가 상대적으로 우수(★★★)한 것으로 나타났다.

◦ 물에 젖은 후 건조되는 시간을 측정하는 건조속도 시험 결과, 데상트(S9322YKL72)와 뮬라웨어(MLP_0914)의 건조속도가 빨라 상대적으로 우수(★★★)한 것으로 나타났다.

[ 기능성 시험결과 ]
구분	흡수속도	건조속도
상대적으로 우수 (★★★)	리복(EB8098) 아디다스(BT HR 78 S3 S T)	데상트(S9322YKL72) 뮬라웨어(MLP_0914)
양호 (★★)	나이키(BV5716-010) 뉴발란스(NBNS94W322-00) 뮬라웨어(MLP_0914) 젝시믹스(XP9108E)	나이키(BV5716-010) 뉴발란스(NBNS94W322-00) 리복(EB8098) 안다르(AIWL-10906) 젝시믹스(XP9108E) STL(LG001)
보통 (★)	데상트(S9322YKL72) 안다르(AIWL-10906) STL(LG001)	아디다스(BT HR 78 S3 S T)

나. 염색성

□ 마찰에 의해 색이 묻어나는 정도를 확인하기 위해 마찰견뢰도 시험을 진행한 결과, 2개 제품이 섬유제품 권장품질기준*에 미흡한 것으로 나타났다.

* 한국소비자원이 자체적으로 제정·운영하는 섬유제품 권장품질기준

◦ 젝시믹스(XP9108E), STL(LG001) 2개 제품은 건조한 상태에서 마찰에 의해 색상이 묻어나 섬유제품 권장품질기준에 미흡한 것으로 나타났다.

[ 마찰견뢰도 시험결과 ]
구분	브랜드	품번	마찰견뢰도
			건조 상태	습한 상태
1	나이키	BV5716-010	○	○
2	뉴발란스	NBNS94W322-00	○	○
3	데상트	S9322YKL72	○	○
4	리복	EB8098	○	○
5	뮬라웨어	MLP_0914	○	○
6	아디다스	BT HR 78 S3 S T	○	○
7	안다르	AIWL-10906	○	○
8	젝시믹스	XP9108E	△	○
9	STL	LG001	△	○

○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

※ STL은 2019년도 하반기부터 레깅스 원단을 업그레이드하여 제품의 전체적인 품질을 개선하였다고 회신함

◦ 그 외 땀이나 물 등의 요인에 의해 색상이 변하지 않는 정도인 땀 견뢰도와 물 견뢰도 시험을 진행한 결과 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 충족한 것으로 나타났다.

[ 기타 견뢰도 시험결과 ]
구분	브랜드	품번	땀 견뢰도	물 견뢰도
1	나이키	BV5716-010	○	○
2	뉴발란스	NBNS94W322-00	○	○
3	데상트	S9322YKL72	○	○
4	리복	EB8098	○	○
5	뮬라웨어	MLP_0914	○	○
6	아디다스	BT HR 78 S3 S T	○	○
7	안다르	AIWL-10906	○	○
8	젝시믹스	XP9108E	○	○
9	STL	LG001	○	○

○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

다. 완제품 내세탁성

□ 세탁 후 치수 및 색상, 외관에 변화가 있는지를 평가하기 위해 완제품을 10회 세탁한 후 변화를 확인해보았다. 그 결과 내세탁성은 전 제품이 섬유제품 권장품질기준에 충족하는 것으로 나타났다.

[ 내세탁성 시험결과 ]
구분	브랜드	품번	내세탁성
			치수변화	색상변화	외관변화
1	나이키	BV5716-010	○	○	○
2	뉴발란스	NBNS94W322-00	○	○	○
3	데상트	S9322YKL72	○	○	○
4	리복	EB8098	○	○	○
5	뮬라웨어	MLP_0914	○	○	○
6	아디다스	BT HR 78 S3 S T	○	○	○
7	안다르	AIWL-10906	○	○	○
8	젝시믹스	XP9108E	○	○	○
9	STL	LG001	○	○	○

○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

라. 내구성

□ 늘어난 제품이 원래 형태로 회복되는 정도인 신장회복률 시험을 진행한 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질기준*을 충족하였다.

* 한국소비자원 섬유제품 권장품질기준 중 수영복 권장기준 참조

□ 착용 시 반복되는 외부 물체와의 마찰에 의해 겉감에 보풀(필링) 및 올 당겨짐(스낵성) 등의 표면변화가 발생하는 정도를 시험한 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 충족하였다.

□ 반복적인 마찰 또는 물리적 힘에도 천이 원래의 상태를 유지하는 정도인 마모강도를 시험한 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질기준*을 충족하였다.

* 한국소비자원 섬유제품 권장품질기준 중 수영복 권장기준 참조

□ 천에 수직방향으로 압력을 가하여 천과 봉제 부위의 튼튼한 정도를 확인하는 파열강도를 시험한 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 충족하였다.

[ 내구성 시험결과 ]
구분	브랜드	품번	내구성
			신장회복률	필링	스낵성	마모강도	파열강도
1	나이키	BV5716-010	○	○	○	○	○
2	뉴발란스	NBNS94W322-00	○	○	○	○	○
3	데상트	S9322YKL72	○	○	○	○	○
4	리복	EB8098	○	○	○	○	○
5	뮬라웨어	MLP_0914	○	○	○	○	○
6	아디다스	BT HR 78 S3 S T	○	○	○	○	○
7	안다르	AIWL-10906	○	○	○	○	○
8	젝시믹스	XP9108E	○	○	○	○	○
9	STL	LG001	○	○	○	○	○

○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

마. 안전성

□ 유해물질에 대한 안전성을 확인한 결과, 전 제품이 안전기준에 적합하였다.

◦ 안전기준준수 부속서 1(가정용섬유제품)의 유해물질 안전요건에 따라 pH, 폼알데하이드, 아릴아민, 유기주석화합물(프린트 부분) 등 유해물질에 대한 안전성을 확인한 결과, 전 제품이 안전기준에 적합하였다.

[ 요가레깅스 안전성 기준 ]
항목	기준	관련규정
pH	4.0~7.5	안전기준준수 부속서 1 (가정용섬유제품)
폼알데하이드	75mg/kg 이하
아릴아민	30mg/kg 이하
유기주석화합물(TBT)	1.0mg/kg 이하

[ 유해물질 시험결과 ]
구분	브랜드	품번	유해물질
1	나이키	BV5716-010	○
2	뉴발란스	NBNS94W322-00	○
3	데상트	S9322YKL72	○
4	리복	EB8098	○
5	뮬라웨어	MLP_0914	○
6	아디다스	BT HR 78 S3 S T	○
7	안다르	AIWL-10906	○
8	젝시믹스	XP9108E	○
9	STL	LG001	○

○ : 기준 적합, X : 기준 부적합

바. 품질표시사항

(1) 혼용률

□ 섬유 소재의 구성비를 파악하기 위한 혼용률 시험을 실시하여 요가레깅스에 사용된 섬유의 소재를 확인하였다.

◦ 그 결과 전 제품이 제품에 표기한 혼용율과 실제 혼용율이 허용오차범위 이내로 규정에 적합하였다.

[ 혼용율 시험결과 ]
구분	브랜드	품번	표기	실제
1	나이키	BV5716-010	폴리에스터 83% 폴리우레탄 17%	폴리에스터 82.3% 폴리우레탄 17.7%
2	뉴발란스	NBNS94W322-00	폴리에스터 85% 스판덱스 15%	폴리에스터 82.1% 폴리우레탄 17.9%
3	데상트	S9322YKL72	나일론 75% 폴리우레탄 25%	나일론 75.0% 폴리우레탄 25.0%
4	리복	EB8098	폴리에스터 85% 폴리우레탄 15%	폴리에스터 83.6% 폴리우레탄 16.4%
5	뮬라웨어	MLP_0914	나일론 79% 폴리우레탄 21%	나일론 80.5% 폴리우레탄 19.5%
6	아디다스	BT HR 78 S3 S T	폴리에스터 75% 폴리우레탄 25%	폴리에스터 78.5% 폴리우레탄 21.5%
7	안다르	AIWL-10906	NYLON 88% LYCRA 12%	나일론 89.1% 폴리우레탄 10.9%
8	젝시믹스	XP9108E	POLYESTER 85% POLYURETHANE 15%	폴리에스터 84.7% 폴리우레탄 15.3%
9	STL	LG001	폴리에스터 85% 폴리우레탄 15%	폴리에스터 85.1% 폴리우레탄 14.9%

(2) 제품 표시사항

□ 제품의 표시사항을 확인한 결과, 조사대상 9개 제품 중 5개 제품이 관련규정*에 부적합한 것으로 나타났다.

* 안전기준준수 부속서 1(가정용 섬유제품)

◦ 뉴발란스(NBNS94W322-00)는 혼용율 표기가 부적합하였다.

◦ 뮬라웨어(MLP_0914)는 제조연월과 표시자 주소 및 전화번호를 누락하였다.

◦ 안다르(AIWL-10906)는 혼용율 표기와 취급상의 주의사항 표기가 부적합하였으며, 제조자명 또는 수입자명을 누락하였다.

◦ 젝시믹스(XP9108E)는 혼용율 표기가 부적합하였으며, 관련법 개정에 따라 KC인증마크를 삭제해야 함에도 표시하고 있었다. 또한 제조자명 또는 수입자명과 제조연월을 누락하였다.

◦ STL(LG001)은 제조연월을 누락하였으며, 관련 법령의 표기가 부적합하였다.

[ 품질표시사항 부적합 사유 ]
구분	브랜드	품번	부적합 사유
1	뉴발란스	NBNS94W322-00	- 혼용률 통일문자 미사용
2	뮬라웨어	MLP_0914	- 제조연월 미표기 - 표시자 주소 및 전화번호 미표기
3	안다르	AIWL-10906	- 혼용률 통일문자 미사용 - 제조자명 또는 수입자명 미표기 - 취급상 주의사항 표기 부적합
4	젝시믹스	XP9108E	- 혼용률 통일문자 미사용 - 제조자명 또는 수입자명 미표기 - 제조연월 미표기 - KC마크 삭제 필요
5	STL	LG001	- 제조연월 미표기 - 법령 표시 부적합

※ 5개 업체 모두 부적합 표시 부분에 대해 이미 개선했거나 개선할 예정임을 회신함

(3) 치수 비교

□ 치수는 여성복 치수(KS K 0051) 표준에 따라 허리둘레를 기준으로 표시(85, 90, 95 등)할 수 있고, 범위로 치수를 표시(S, M, L 등)할 수도 있다. 요가레깅스는 일반적으로 운동성을 위해 몸에 밀착되도록 착용하는 제품으로 업체에서 온라인몰 등을 통해 제공하는 제품 치수*를 확인하였다.

* 한국표준의류치수체계 상 여성복치수(KS K 0051)에 따라 치수를 표기하도록 되어있으나 법적인 강제사항은 아님

◦ 같은 치수로 표기한 제품끼리 부위별 치수*를 비교한 결과, M으로 표기한 6개 제품**은 허리길이가 최소 27㎝(STL)에서 최대 35.5㎝(리복, 아디다스)까지 8.5㎝ 차이가 났으며, 55반~66으로 표기한 제품***의 경우, 허리길이가 최소 24㎝(뮬라웨어)에서 최대 27㎝(젝시믹스)로 3㎝ 차이가 났다.

* 온라인 브랜드 공식판매 사이트에서 제공하는 치수 정보를 확인하였음

** 나이키(BV5716-010), 뉴발란스(NBNS94W322-00), 데상트(S9322YKL72), 리복(EB8098), 아디다스(BT HR 78 S3 S T), STL(LG001)

*** 뮬라웨어(MLP_0914), 안다르(AIWL-10906), 젝시믹스(XP9108E)

	요가레깅스 부위별 치수 명칭 ① 허리길이 ② 엉덩이길이 ③ 밑위길이 ④ 밑아래길이

[ 치수 비교 결과 ]
구분	브랜드 (품번)	표기 사이즈	치수 정보*(cm)
			허리길이	엉덩이길이	밑위	밑아래
1	나이키 (BV5716-010)	70(M)	35.0	-	-	-
2	뉴발란스 (NBNS94W322-00)	75(M)	28.5	39.0	23	62
3	데상트 (S9322YKL72)	75(M)	32.5	37.5	22.5	65
4	리복 (EB8098)	95(M)	35.5	-	-	-
5	아디다스 (BT HR 78 S3 S T)	M	35.5	-	-	-
6	STL (LG001)	WM	27.0	34.0	28	-
7	뮬라웨어 (MLP_0914)	4 (55반~66)	24.0	33.5	11.5**	-
8	안다르 (AIWL-10906)	4 (55반~66)	25.3	32.5	22.5	-
9	젝시믹스 (XP9108E)	M (55반~66)	27.0	37.0	22.3	-

* 허리길이와 엉덩이길이가 허리둘레, 엉덩이둘레로 표기된 경우, 표기된 둘레 사이즈에서 1/2을 하여 표시함(재는 방법, 위치에 따라 약 1~2cm의 오차가 발생 할 수 있음)

** 허리밴드길이를 제외한 수치임

< 붙임 2 >

구분	브랜드 (품번)	사진	구입 가격 (원)	기능성1)		염색성2)				완제품 내세탁성2)			내구성2)					안전성3)	표시사항3)
				흡수 속도	건조 속도	마찰		땀	물	치수 변화	색상 변화	외관 변화	신장 회복률	필링	스낵성	마모 강도	파열 강도
																			혼용률	기타 표시4)
						건	습
1	나이키 (BV5716-010)		59,000	★★	★★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	뉴발란스 (NBNS94W322-00)		79,000	★★	★★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X
3	데상트 (S9322YKL72)		89,000	★	★★★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	리복 (EB8098)		59,000	★★★	★★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	뮬라웨어 (MLP_0914)		32,000	★★	★★★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X
6	아디다스 (BT HR 78 S3 S T)		63,200	★★★	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	안다르 (AIWL-10906)		29,000	★	★★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X
8	젝시믹스 (XP9108E)		24,000	★★	★★	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X
9	STL (LG001)		24,300	★	★★	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X

<요가레깅스 종합결과표>

<기호의 표시>

1) 기능성 - ★★★ : 상대적으로 우수, ★★ : 양호, ★ 보통    2) 염색성, 완제품 내세탁성, 내구성 - ○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡   3) 안전성, 표시사항 - ○ : 기준 적합, X : 기준 부적합

4) 기타표시사항 - 제조자명 또는 수입자명, 제조국명, 제조연월, 치수(권장사항), 취급상 주의사항, 표시자 주소 및 전화번호, 기타(KC마크 및 법률명)

※ 브랜드 순서는 ‘가나다’순서이며, 본 결과는 시험대상 제품에 한함

< 붙임 3 >

- 요가레깅스 구매 및 사용 시 주의사항 -

□ 요가레깅스 선택 시 브랜드별 치수 정보를 확인하여 구매한다.

◦ 치수는 KS K 0051 표준에 따라 허리둘레를 기준으로 표시(85, 90, 95 등)할 수 있고, 범위로 치수를 표시(S, M, L 등)할 수도 있다. 브랜드별 사이즈 표기는 제각각이며, 동일한 표기의 치수라도 실제 사이즈는 브랜드별로 다를 수 있다.

◦ 따라서 오프라인에서 구매하는 경우 착용을 해본 후 구입해야 하며, 온라인 구매의 경우 브랜드업체에서 제공하는 치수정보를 확인한 후 구매하는 것이 좋다.

□ 압박이 심한 레깅스는 장시간 착용하지 않는다.

◦ 몸매 보정을 위해 고압박 레깅스를 찾는 경우가 있는데 고압박 레깅스는 하복부를 강하게 압박해 혈액순환을 방해하여 각종 질병을 유발할 수 있다. 건강을 생각한다면 과한 압박을 주는 레깅스를 장시간 착용하는 것은 피하는 것이 좋다.